广州市荔湾区市场监督管理局内墙涂料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数应满足抽样数量要求。合成树脂乳液内墙涂料的抽样量为2桶或2套（包括涂料、固化剂和稀释剂），每桶（套）至少5L以上。其中一桶（套）为检验用样品；另一桶（套）为留样备查。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

当抽查产品为多组分涂料时，受检单位应提供该种涂料专用的固化剂和稀释剂及其施工要求及配比（质量比/体积比）等。对于执行企业产品标准的产品，受检单位或生产单位还应在抽样时提供有效的企业产品标准。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1~4。

2.1 合成树脂乳液内墙涂料（面漆）检验项目

表1  内墙涂料（面漆）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | GB/T 23986-2009 | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | GB/T 23993-2009 | ● |  |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] | GB 18582-2020 | GB/T 23990-2009 | ● |  |
| 4 | 总铅(Pb)含量 | GB 18582-2020 | GB/T 30647-2014 | ● |  |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18582-2020 | GB/T 23991-2009 | ● |  |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB 18582-2020 | GB/T 31414-2015 | ● |  |
| 7 | 容器中状态 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9756-2018 5.5.2 |  | ● |
| 8 | 施工性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9756-2018 5.5.3 |  | ● |
| 9 | 低温稳定性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9286-2008 A法 |  | ● |
| 10 | 低温成膜性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9756-2018 5.5.5 |  | ● |
| 11 | 涂膜外观 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9756-2018 5.5.6 |  | ● |
| 12 | 干燥时间 | GB/T 9756-2018 | GB/T 1728-1979 |  | ● |
| 13 | 耐碱性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9265-2009 |  | ● |
| 14 | 对比率 | GB/T 9756-2018 | GB/T 23981-2009 |  | ● |
| 15 | 耐洗刷性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9266-2009 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

2.2内墙涂料（底漆）检验项目

表2  内墙涂料（底漆）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 | GB/T 23986-2009 | ● |  |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | GB/T 23993-2009 | ● |  |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] | GB 18582-2020 | GB/T 23990-2009 | ● |  |
| 4 | 总铅(Pb)含量 | GB 18582-2020 | GB/T 30647-2014 | ● |  |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18582-2020 | GB/T 23991-2009 | ● |  |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB 18582-2020 | GB/T 31414-2015 | ● |  |
| 7 | 容器中状态 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9756-2018 5.5.2 |  | ● |
|  |  | JG/T 210-2018 | JG/T 210-2018 6.5 |  |  |
| 8 | 施工性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9756-2018 5.5.3 |  | ● |
|  |  | JG/T 210-2018 | JG/T 210-2018 6.6 |  |  |
| 9 | 低温稳定性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9286-2008 A法 |  | ● |
|  |  | JG/T 210-2018 | GB/T 9286-2008 A法 |  |  |
| 10 | 低温成膜性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9756-2018 5.5.5 |  | ● |
| 11 | 涂膜外观 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9756-2018 5.5.6 |  | ● |
|  |  | JG/T 210-2018 | JG/T 210-2018 6.8 |  |  |
| 12 | 干燥时间 | GB/T 9756-2018 | GB/T 1728-1979 |  | ● |
|  |  | JG/T 210-2018 |  |  |  |
| 13 | 耐碱性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9265-2009 |  | ● |
|  |  | JG/T 210-2018 |  |  |  |
| 14 | 抗泛碱性 | GB/T 9756-2018 | GB/T 9756-2018 5.5.9 |  | ● |
|  |  | JG/T 210-2018 | JG/T 210-2018 6.13 |  |  |
| 15 | 透水性 | JG/T 210-2018 | JG/T 210-2018 6.12 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

2.3 弹性建筑涂料检验项目

表3  弹性建筑涂料（内墙）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 干燥时间 | JG/T 172-2014 | GB/T 1728-1979 |  | ● |
| 2 | 耐碱性 | JG/T 172-2014 | JG/T 172-2014 |  | ● |
| 3 | 低温稳定性 | JG/T 172-2014 | GB/T 9268-2008 |  | ● |
| 4 | 容器中状态 | JG/T 172-2014 | JG/T 172-2014 |  | ● |
| 5 | 施工性 | JG/T 172-2014 | JG/T 172-2014 |  | ● |
| 6 | 涂膜外观 | JG/T 172-2014 | JG/T 172-2014 |  | ● |
| 7 | 对比率 | JG/T 172-2014 | GB/T 23981 |  | ● |
| 8 | 拉伸强度 | JG/T 172-2014 | JG/T 172-2014 |  | ● |
| 9 | 断裂伸长率 | JG/T 172-2014 | JG/T 172-2014 |  | ● |
| 10 | VOC含量 | GB 18582-2020 | GB/T 23986-2009 | ● |  |
| 11 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 | GB/T 23993-2009 | ● |  |
| 12 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] | GB 18582-2020 | GB/T 23990-2009 | ● |  |
| 13 | 总铅(Pb)含量 | GB 18582-2020 | GB/T 30647-2014 | ● |  |
| 14 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18582-2020 | GB/T 23991-2009 | ● |  |
| 15 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 | GB 18582-2020 | GB/T 31414-2015 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

2.4儿童房装饰用内墙涂料检验项目

表4  儿童房装饰用内墙涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 在容器中状态 | GB/T 34676-2017 | GB/T 34676-2017 |  | ● |
| 2 | 干燥时间 | GB/T 34676-2017 | GB/T 1728-1979 |  | ● |
| 3 | 施工性 | GB/T 34676-2017 | GB/T 34676-2017 |  | ● |
| 4 | 涂膜外观 | GB/T 34676-2017 | GB/T 34676-2017 |  | ● |
| 5 | 耐冻融性 | GB/T 34676-2017 | GB/T 9268-2008 |  | ● |
| 6 | 对比率 （白色、浅色面漆） | GB/T 34676-2017 | GB/T 23981-2009 |  | ● |
| 7 | 耐洗刷性 （面漆） | GB/T 34676-2017 | GB/T 9755-2014 |  | ● |
| 8 | 耐碱性 | GB/T 34676-2017 | GB/T 9265-2009 |  | ● |
| 9 | 抗泛碱性 （底漆） | GB/T 34676-2017 | GB/T 9756-2009 |  | ● |
| 10 | 耐沾污综合能力 （白色、浅色面漆） | GB/T 34676-2017 | GB/T 9780-2013 |  | ● |
| 11 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 34676-2017 | GB 18582-2008 | ● |  |
| 12 | 游离甲醛含量 | GB/T 34676-2017 | GB/T 34683-2017 | ● |  |
| 13 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总量 | GB/T 34676-2017 | GB 18582-2008 | ● |  |
| 14 | 乙二醇醚及其脂类的总量 | GB/T 34676-2017 | GB 24408-2009 | ● |  |
| 15 | 可溶性元素含量 | GB/T 34676-2017 | GB 24613-2009 | ● |  |
| 16 | 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量 | GB/T 34676-2017 | GB/T 31414-2015 | ● |  |
| 17 | 石棉含量 | GB/T 34676-2017 | GB/T 34676-2017 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 9756-2018《合成树脂乳液内墙涂料》

GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

JG/T 210-2018《建筑内外墙用底漆》

JG/T 172-2014《弹性建筑涂料》

GB/T 34676-2017《儿童房装饰用内墙涂料》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。