广州市荔湾区市场监督管理局塑料管材及管件产品质量监督

抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有 产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数应满足抽样数量要求。优先抽取被抽查企业产销量大的产品型号规格，优先抽取公称外径dn20mm～dn110mm的PVC管材。

表1 抽样数量和要求

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检测样品 | 备用样品 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 1.0m40段 | 1.0m20段 | 1.0m20段 | 备样封存在承检 单位 |
| 2 | 排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 1.0m20段 | 1.0m10段 | 1.0m10段 |  |
| 3 | 排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 | 40个 (含2个外包装箱) | 20个 (含1个外包装箱) | 20个 (含1个外包装箱) |  |
| 4 | 建筑用绝缘电工套管 | 1.2m36段 | 1.2m18段 | 1.2m18段 |  |

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表2~16。

表2 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材（GB/T 10002.1-2006）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 不透光性 | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 10002.1-2006 |  | ● |
| 2 | 密度 | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 1033-1986 |  | ● |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 8802-2001 |  | ● |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 6671-2001 |  | ● |
| 5 | 二氯甲烷浸渍试验 | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 10002.1-2006 |  | ● |
| 6 | 落锤冲击试验（TIR） | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 10002.1-2006 | ● |  |
| 7 | 液压试验（20℃，1h） | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 10002.1-2006 | ● |  |
| 8 | 液压试验（20℃，100h） | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 10002.1-2006 | ● |  |
| 9 | 卫生性能-铅 | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 17219-1998 | ● |  |
| 10 | 卫生性能-锌 | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 17219-1998 | ● |  |
| 11 | 卫生性能-高锰酸钾消耗量 | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 17219-1998 | ● |  |
| 12 | 卫生性能-氯乙烯单体 | GB/T 10002.1-2006 | GB/T 4615-1984 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表3 排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材（GB/T 5836.1-2018）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 密度 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 1033.1-2008 |  | ● |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8802-2001 |  | ● |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 6671-2001 |  | ● |
| 4 | 断裂伸长率 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8804.2-2003 |  | ● |
| 5 | 拉伸屈服应力 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8804.2-2003 | ● |  |
| 6 | 落锤冲击试验(TIR) | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 5836.1-2018 | ● |  |
| 7 | 铅限量 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 5836.1-2018 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表4 排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件（GB/T 5836.2-2018）检验项目

| 序 号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 密度 | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 1033.1-2008 |  | ● |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 8802.2001 |  | ● |
| 3 | 烘箱试验 | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 8803-2001 |  | ● |
| 4 | 坠落试验 | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 8801-2007 |  | ● |
| 5 | 铅限量 | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 5836.2-2018 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表5 建筑用绝缘电工套管(JG/T 3050-1998) 检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 抗压性能 |  | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 | ● |  |
| 2 | 冲击性能 |  | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |  | ● |
| 3 | 弯曲性能 |  | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 | ● |  |
| 4 | 弯扁性能 |  | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |  | ● |
| 5 | 跌落性能 |  | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |  | ● |
| 6 | 耐热性能 |  | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 |  | ● |
| 7 | 阻燃性能 | 自熄时间 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 | ● |  |
| 8 |  | 氧指数 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 | ● |  |
| 9 | 电气性能 | 绝缘强度 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 | ● |  |
| 10 |  | 绝缘电阻 | JG/T 3050-1998 | JG/T 3050-1998 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10002.1-2006《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》

GB/T 5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》

JG/T 3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。