广州市荔湾区市场监督管理局水泥产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

按GB 12573-2008《水泥取样方法》进行。抽查样品基数应满足抽样数量要求。

袋装水泥从企业的栈台抽取。确定1个出厂编号的水泥，在该编号的水泥中随机从20包以上的袋装水泥中取等量样品，取样数量为24kg，缩分为二等分。

散装水泥从散装库卸料或输送水泥运输机具上，在规定的出厂编号吨位范围内，间隔抽取20次以上样品，取样数量为24kg，缩分为二等分。

缩分后的两等份样品中，一份为检验样品，一份为备用样品。

每一出厂编号袋装水泥产品抽取包装袋一个，散装水泥抽取与袋装标志相同内容的卡片。包装袋和卡片不缺角，标志的内容需清晰。

抽样单务必注明所抽水泥的类型(如普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥等)、品种代号、强度等级(如42.5、42.5R等)、出厂编号和执行标准等信息。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1-2。

2.1通用硅酸盐水泥检验项目

表1通用硅酸盐水泥检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 三氧化硫 | GB 175-2007 | GB/T 176 | ● |  |
| 2 | 氧化镁 |  |  | ● |  |
| 3 | 烧失量 |  |  | ● |  |
| 4 | 不溶物 |  |  | ● |  |
| 5 | 氯离子含量 |  |  | ● |  |
| 6 | 细度 |  | GB/T 1345 GB/T 8074 |  | ● |
| 7 | 凝结时间 |  | GB/T 1346 | ● |  |
| 8 | 安定性 |  |  | ● |  |
| 9 | 强度 |  | GB 175-2007 | ● |  |
| 10 | 放射性 | GB 6566-2010 | GB 6566-2010 | ● |  |
| 11 | 水溶性铬(Ⅵ) | GB 31893-2015 | GB 31893-2015 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

2.2砌筑水泥检验项目

表2砌筑水泥检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 三氧化硫 | GB/T 3183-2017 | GB/T 176 |  | ● |
| 2 | 氯离子 |  |  |  | ● |
| 3 | 水溶性铬(Ⅵ) |  | GB 31893 | ● |  |
| 4 | 细度 |  | GB/T 1345 |  | ● |
| 5 | 凝结时间 |  | GB/T 1346 |  | ● |
| 6 | 沸煮法安定性 |  |  |  | ● |
| 7 | 保水率 |  | GB/T 3183-2017 |  | ● |
| 8 | 强度 |  | GB/T 17671 |  | ● |
| 9 | 放射性 |  | GB 6566 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 175-2007 《通用硅酸盐水泥》

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》

GB 31893-2015《水泥中水溶性铬（Ⅵ）的限量及测定方法》

GB/T 3183-2017《砌筑水泥》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

3.2.1检验机构在接收样品时，必须认真检查样品的封样单是否完整以及样品是否完好。

3.2.2 方法标准中有基准法和代用法时，当检验结果为临界值时以基准法结果为准。

3.2.3 当硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥中氧化镁含量超过5％时，应进行压蒸安定性检验，压蒸安定性检验合格后，则水泥中氧化镁允许放宽至6％。

3.2.4 当A型矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥中氧化镁含量超过6％时，需进行压蒸安定性试验并合格。

3.2.5 当样品在寄送过程中保存不当受潮时，应考虑重新抽取样品。

3.2.6 应在取样之日起10天内完成水泥安定性检验。